铸造工艺能力资料

Water Glass Investment Casting

核心自有工艺｜适用于 OEM 来图、来样定制铸钢件项目

1. 工艺概述

水玻璃熔模铸造适合具有复杂外形、较高尺寸一致性、需要铸造毛坯或配套加工交付的金属零部件。兴成铸造以客户图纸、3D 模型或样件为基础，提供模具开发、铸造、热处理、机加工、检测、表面处理配套及包装交付支持。

2. 工艺能力

| 项目 | 对外展示说明 |
| --- | --- |
| 核心工艺 | 水玻璃熔模铸造 / 水玻璃失蜡铸造。 |
| 材料范围 | 碳钢、合金钢、耐热钢、耐蚀钢、高铬铸铁 |
| 尺寸精度 | CT6–CT8 |
| 表面粗糙度 | Ra 6.4–12 μm |
| 单件重量 | 0.1–80 kg |
| 最大线性尺寸 | ≤800 mm |
| 壁厚 | 壁厚大于 8 mm |
| 交付范围 | 可提供铸造毛坯、热处理、机加工、检测、外协表面处理及包装支持。 |

3. 制造流程

| 序号 | 工序名称 | 英文名 | 工序说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图纸/样件评审 | Drawing / Sample Review | 确认图纸、样件、材料、尺寸、公差、数量和工况。 |
| 2 | 工艺设计 | Process Design | 设计铸造方向、浇注系统、冒口补缩、收缩率和加工余量。 |
| 3 | 模具设计与开发 | Tooling Design and Development | 根据工艺方案设计并开发模具。 |
| 4 | 射蜡 | Wax Injection | 通过射蜡制作蜡模。 |
| 5 | 组树 | Wax Pattern Assembly | 将合格蜡模装配到浇道系统。 |
| 6 | 沾浆 | Slurry Dipping | 让耐火浆料覆盖蜡模表面。 |
| 7 | 撒砂 | Stuccoing | 逐层撒砂形成型壳。 |
| 8 | 干燥 | Drying | 按工艺要求干燥每层型壳。 |
| 9 | 脱蜡 | Dewaxing | 排出蜡料形成型腔。 |
| 10 | 焙烧/预热 | Shell Preheat | 去除残蜡和水分，提高型壳强度并预热。 |
| 11 | 熔炼 | Melting | 熔炼金属并调整成分。 |
| 12 | 浇注 | Casting | 将合格金属液浇入预热型壳。 |
| 13 | 脱壳 | Shell Removal | 清除铸件外部型壳。 |
| 14 | 切割浇冒口 | Casting Cut-off | 去除浇道、冒口和多余连接。 |
| 15 | 打磨修整 | Grinding | 去除飞边、毛刺、局部凸起。 |
| 16 | 热处理 | Heat Treatment | 改善组织、硬度、强度和韧性。 |
| 17 | 抛丸清理 | Shot Blasting | 去除氧化皮、残砂和表面附着物。 |
| 18 | 机加工 | Machining | 加工安装面、孔位、配合面和功能面。 |
| 19 | 最终检验 | Final Inspection | 确认外观、尺寸、材质、硬度、无损和性能项目。 |
| 20 | 包装发货 | Packaging and Shipment | 按客户要求包装、防锈、贴标并出货。 |

4. 典型应用与零部件

| 行业 | 典型零部件 | 适配特点 |
| --- | --- | --- |
| 工程与矿山机械 | 斗齿、齿座、衬板、支架、连杆、销轴座、泵壳。 | 厚壁、承载、耐磨或复杂结构件。 |
| 农林业机械 | 犁尖、开沟器、闭合轮支臂、连接臂、挂接座。 | 多规格、小中批量及定制化需求。 |
| 卡车与拖车 | 牵引钩、牵引环、连接座、铰链、悬挂支架。 | 承载、连接和装配尺寸要求。 |
| 钻井、石油与阀泵 | 卡瓦体、阀体、阀盖、泵壳、法兰连接件。 | 材料、承压、耐磨及检测要求需评估。 |
| 铁路配件 | 转向架支座、车钩零件、制动梁支座、连接座。 | 安全承载、性能、追溯及标准要求。 |

5. 主要设备与质量保障

| 设备/检测类别 | 对外展示用途 | 客户关注点 |
| --- | --- | --- |
| 自动射蜡机、手工制蜡线 | 支持不同结构蜡模制造。 | 尺寸稳定性和复杂结构适配性。 |
| 手工/自动制壳线、蒸汽脱蜡设备、焙烧炉 | 支持型壳制造、脱蜡和焙烧。 | 型壳质量、产品尺寸和结构适配性。 |
| 中频感应电炉 | 用于金属熔炼和成分控制。 | 材料牌号、炉号与材质追溯。 |
| 履带、滚筒、吊挂式抛丸设备 | 用于铸件清理和表面处理前准备。 | 表面均匀性和磕碰防护。 |
| 光谱仪、硬度计、UT、MPI、拉伸/冲击试验、CMM | 支持材质、硬度、尺寸、无损及性能项目评估。 | 执行标准、验收等级和报告格式。 |

6. 定制选项与询盘资料

| 项目 | 对外展示说明 |
| --- | --- |
| 可定制项目 | 材料牌号、铸件状态、热处理、机加工、检测、表面处理、防锈、包装和标签。 |
| 建议提供资料 | 2D/3D 图纸、材料标准、造型、样品、数量、使用工况和目标交期。 |
| 质量资料 | 可按项目确认材质报告、硬度报告、尺寸报告、CMM 报告、无损检测或机械性能报告。 |